Peer review GRD v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGSNR35CY6.grd | SunGuard® SNR 35 on 6mmCrystalGray | Guardian | 5.613 | 26284 | Coated | Back | 0.106 | 0.231 | 0.561 | 0.259 | 0.195 | 0.128 | 0.840 | 0.029 |
| SGSNR50CY6.grd | SunGuard® SNR 50 on 6mmCrystalGray | Guardian | 5.613 | 26296 | Coated | Back | 0.169 | 0.203 | 0.514 | 0.378 | 0.142 | 0.095 | 0.840 | 0.029 |