Peer review GRM v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSBlueTclr8.grm | SunGuard® DS Blue T on 8 mm Clear | Guardian Middle East | 7.696 | 27116 | Coated | Back | 0.172 | 0.161 | 0.376 | 0.297 | 0.114 | 0.084 | 0.840 | 0.048 |
| DSBlueTclr10.grm | SunGuard® DS Blue T on 10 mm Clear | Guardian Middle East | 9.754 | 27117 | Coated | Back | 0.168 | 0.151 | 0.376 | 0.294 | 0.113 | 0.084 | 0.840 | 0.048 |
| DSBronzeTclr8.grm | SunGuard® DS Bronze T on 8 mm Clear | Guardian Middle East | 7.696 | 27118 | Coated | Back | 0.178 | 0.281 | 0.395 | 0.335 | 0.159 | 0.087 | 0.840 | 0.052 |
| DSBronzeTclr10.grm | SunGuard® DS Bronze T on 10 mm Clear | Guardian Middle East | 9.754 | 27119 | Coated | Back | 0.174 | 0.257 | 0.395 | 0.332 | 0.157 | 0.087 | 0.840 | 0.052 |
| DSGreyTclr8.grm | SunGuard® DS Grey T on 8 mm Clear | Guardian Middle East | 7.696 | 27120 | Coated | Back | 0.177 | 0.249 | 0.314 | 0.335 | 0.172 | 0.043 | 0.840 | 0.061 |
| DSGreyTclr10.grm | SunGuard® DS Grey T on 10 mm Clear | Guardian Middle East | 9.754 | 27121 | Coated | Back | 0.173 | 0.230 | 0.314 | 0.332 | 0.170 | 0.043 | 0.840 | 0.061 |
| DSSilverTclr8.grm | SunGuard® DS Silver T on 8 mm Clear | Guardian Middle East | 7.696 | 27122 | Coated | Back | 0.159 | 0.349 | 0.319 | 0.309 | 0.312 | 0.064 | 0.840 | 0.056 |
| DSSilverTclr10.grm | SunGuard® DS Silver T on 10 mm Clear | Guardian Middle East | 8.839 | 27123 | Coated | Back | 0.157 | 0.334 | 0.319 | 0.308 | 0.310 | 0.064 | 0.840 | 0.056 |