Peer review GRS v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clear_3.grs | Clear Float Glass 3 mm | Guardian Asia | 2.946 | 12761 | Monolithic | Neither | 0.857 | 0.080 | 0.080 | 0.901 | 0.086 | 0.086 | 0.840 | 0.840 |
| Clear_4.grs | Clear Float Glass 4 mm | Guardian Asia | 3.962 | 12762 | Monolithic | Neither | 0.839 | 0.079 | 0.078 | 0.897 | 0.086 | 0.086 | 0.840 | 0.840 |
| Clear_5.grs | Clear Float Glass 5 mm | Guardian Asia | 4.750 | 12763 | Monolithic | Neither | 0.825 | 0.078 | 0.077 | 0.893 | 0.086 | 0.085 | 0.840 | 0.840 |
| Clear_6.grs | Clear Float Glass 6 mm | Guardian Asia | 5.740 | 12764 | Monolithic | Neither | 0.808 | 0.077 | 0.076 | 0.889 | 0.085 | 0.085 | 0.840 | 0.840 |
| Clear_8.grs | Clear Float Glass 8 mm | Guardian Asia | 7.595 | 12765 | Monolithic | Neither | 0.778 | 0.075 | 0.074 | 0.882 | 0.085 | 0.084 | 0.840 | 0.840 |
| Clear_10.grs | Clear Float Glass 10 mm | Guardian Asia | 9.601 | 12766 | Monolithic | Neither | 0.747 | 0.073 | 0.071 | 0.874 | 0.084 | 0.084 | 0.840 | 0.840 |
| CG_10_NZ_4.grs | ClimaGuard 1.0 NZ on Float ExtraClear 4mm | Guardian Asia | 3.835 | 12801 | Coated | Front | 0.407 | 0.464 | 0.385 | 0.803 | 0.068 | 0.078 | 0.027 | 0.840 |
| CG_10_NZ_5.grs | ClimaGuard 1.0 NZ on Float ExtraClear 5mm | Guardian Asia | 4.851 | 12802 | Coated | Front | 0.401 | 0.465 | 0.366 | 0.798 | 0.070 | 0.080 | 0.027 | 0.840 |
| CG_10_NZ_6.grs | ClimaGuard 1.0 NZ on Float ExtraClear 6mm | Guardian Asia | 5.842 | 12803 | Coated | Front | 0.399 | 0.463 | 0.357 | 0.794 | 0.069 | 0.079 | 0.028 | 0.840 |
| CG_10_NZ_8.grs | ClimaGuard 1.0 NZ on Float ExtraClear 8mm | Guardian Asia | 7.747 | 12804 | Coated | Front | 0.387 | 0.463 | 0.326 | 0.782 | 0.067 | 0.079 | 0.027 | 0.840 |
| CG_10_NZ_10.grs | ClimaGuard 1.0 NZ on Float ExtraClear 10mm | Guardian Asia | 9.754 | 12805 | Coated | Front | 0.380 | 0.461 | 0.302 | 0.776 | 0.067 | 0.079 | 0.028 | 0.840 |