Peer review NSG v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suncool7040_4mm.nsg | Suncool 70/40 4mm | Pilkington | 3.910 | 4166 | Coated | Front | 0.407 | 0.436 | 0.344 | 0.797 | 0.045 | 0.052 | 0.040 | 0.845 |
| Suncool7040_6mm.nsg | Suncool 70/40 6mm | Pilkington | 5.900 | 4167 | Coated | Front | 0.402 | 0.436 | 0.319 | 0.796 | 0.044 | 0.052 | 0.040 | 0.845 |
| Suncool7040_8mm.nsg | Suncool 70/40 8mm | Pilkington | 7.930 | 4168 | Coated | Front | 0.395 | 0.440 | 0.285 | 0.797 | 0.041 | 0.050 | 0.038 | 0.845 |
| SuncoolOptilam7040_8.8mm.nsg | Suncool Optilam 70/40 8.8mm | Pilkington | 8.500 | 4169 | Laminate | Front | 0.389 | 0.431 | 0.241 | 0.798 | 0.041 | 0.051 | 0.037 | 0.846 |