Peer review ARC v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| float4.arc | float4 | arcon | 4.000 | 13000 | Monolithic | Neither | 0.864 | 0.076 | 0.076 | 0.903 | 0.082 | 0.081 | 0.840 | 0.840 |
| N34F4.arc | arcon N34 on float4 | arcon | 4.000 | 13100 | Coated | Back | 0.628 | 0.261 | 0.297 | 0.902 | 0.049 | 0.042 | 0.840 | 0.052 |
| N34F8.arc | arcon N34 on float8 | arcon | 8.000 | 13102 | Coated | Back | 0.597 | 0.226 | 0.295 | 0.888 | 0.049 | 0.041 | 0.840 | 0.052 |
| N10F4.arc | arcon N10 on float4 | arcon | 4.000 | 13120 | Coated | Back | 0.457 | 0.423 | 0.466 | 0.762 | 0.189 | 0.169 | 0.840 | 0.027 |
| N10F8.arc | arcon N10 on float8 | arcon | 8.000 | 13122 | Coated | Back | 0.436 | 0.368 | 0.465 | 0.750 | 0.185 | 0.167 | 0.840 | 0.027 |
| SBA41HTF4.arc | arcon sunbelt A41 HT on float4 | arcon | 4.000 | 13194 | Coated | Back | 0.212 | 0.371 | 0.501 | 0.476 | 0.139 | 0.040 | 0.840 | 0.028 |
| SBA41HTF6.arc | arcon sunbelt A41 HT on float6 | arcon | 6.000 | 13195 | Coated | Back | 0.209 | 0.345 | 0.501 | 0.473 | 0.138 | 0.040 | 0.840 | 0.028 |
| SBA41HTF8.arc | arcon sunbelt A41 HT on float8 | arcon | 8.000 | 13196 | Coated | Back | 0.206 | 0.321 | 0.502 | 0.469 | 0.137 | 0.040 | 0.840 | 0.028 |
| SBD40blueHTF6.arc | arcon sunbelt D40 blue HT on float6 | arcon | 6.000 | 13230 | Coated | Back | 0.264 | 0.386 | 0.359 | 0.420 | 0.305 | 0.110 | 0.840 | 0.050 |