Peer review XYG v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XETB0188F_6C.XYG | XETB0188F_6C | XYG Glass | 5.810 | 2901 | Coated | Back | 0.597 | 0.198 | 0.250 | 0.861 | 0.063 | 0.045 | 0.844 | 0.095 |
| TG6315-01_6C.XYG | TG6315-01_6C | XYG Glass | 5.800 | 2902 | Coated | Back | 0.262 | 0.471 | 0.592 | 0.701 | 0.106 | 0.082 | 0.843 | 0.037 |
| TG6312-01_6C.XYG | TG6312-01_6C | XYG Glass | 5.890 | 2903 | Coated | Back | 0.283 | 0.385 | 0.544 | 0.687 | 0.087 | 0.088 | 0.843 | 0.042 |
| DG6011-01_6C.XYG | DG6011-01_6C | XYG Glass | 5.900 | 2906 | Coated | Back | 0.318 | 0.306 | 0.501 | 0.676 | 0.068 | 0.073 | 0.844 | 0.031 |
| DG4119-01_6C.XYG | DG4119-01_6C | XYG Glass | 5.920 | 2907 | Coated | Back | 0.206 | 0.344 | 0.540 | 0.464 | 0.166 | 0.110 | 0.843 | 0.041 |
| XETN0187-T_4C.XYG | XETN0187-T_4C | XYG Glass | 3.870 | 2908 | Coated | Back | 0.666 | 0.162 | 0.194 | 0.879 | 0.061 | 0.046 | 0.846 | 0.113 |
| XETN0187-T_5C.XYG | XETN0187-T_5C | XYG Glass | 4.810 | 2909 | Coated | Back | 0.639 | 0.158 | 0.197 | 0.864 | 0.061 | 0.047 | 0.844 | 0.116 |
| XETN0187-T_6C.XYG | XETN0187-T_6C | XYG Glass | 6.040 | 2911 | Coated | Back | 0.628 | 0.147 | 0.196 | 0.868 | 0.060 | 0.045 | 0.845 | 0.114 |
| XETN0187-T_8C.XYG | XETN0187-T_8C | XYG Glass | 7.770 | 2914 | Coated | Back | 0.601 | 0.135 | 0.192 | 0.848 | 0.060 | 0.046 | 0.844 | 0.113 |
| DG4106-01_6C.XYG | DG4106-01_6C | XYG Glass | 5.860 | 2915 | Coated | Back | 0.232 | 0.168 | 0.431 | 0.456 | 0.050 | 0.069 | 0.844 | 0.065 |
| XD30199-00-D_6CH.XYG | XD30199-00-D_6CH | XYG Glass | 5.840 | 2998 | Coated | Back | 0.269 | 0.279 | 0.425 | 0.519 | 0.157 | 0.093 | 0.842 | 0.053 |
| 5SJH+1.52PVB+5C.XYG | 5SJH+1.52PVB+5C | XYG Glass | 11.520 | 2999 | Laminate | Neither | 0.514 | 0.054 | 0.055 | 0.664 | 0.061 | 0.061 | 0.840 | 0.840 |