Peer review TEG v95

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R36_23CL_060PVB_GRY_6.TEG | 6mm R36/23(2) Clear_060PVB_6mmGray | TECNOGLASS SA | 12.944 | 18930 | Laminate | Neither | 0.097 | 0.507 | 0.131 | 0.160 | 0.475 | 0.098 | 0.840 | 0.840 |
| R43_28CL_060PVB_GRY_6.TEG | 6mm R43/28(2) Clear_060PVB_6mmGray | TECNOGLASS SA | 13.030 | 18931 | Laminate | Neither | 0.122 | 0.430 | 0.120 | 0.202 | 0.363 | 0.086 | 0.840 | 0.840 |
| R47_31CL_060PVB_GRY_6.TEG | 6mm R47/31(2) Clear_060PVB_6mmGray | TECNOGLASS SA | 13.058 | 18932 | Laminate | Neither | 0.119 | 0.427 | 0.112 | 0.194 | 0.356 | 0.077 | 0.840 | 0.840 |
| R53_33CL_060PVB_GRY_6.TEG | 6mm R53/33(2) Clear_060PVB_6mmGray | TECNOGLASS SA | 12.929 | 18933 | Laminate | Neither | 0.143 | 0.441 | 0.129 | 0.248 | 0.344 | 0.091 | 0.840 | 0.840 |
| R43_28CL_090PVB_PAC_6.TEG | 6mm R43/28(2) Clear_090PVB_6mmPacifica® | TECNOGLASS SA | 13.741 | 18960 | Laminate | Neither | 0.087 | 0.432 | 0.064 | 0.182 | 0.363 | 0.078 | 0.840 | 0.840 |
| R43_28CL_090PVB_SBL_6.TEG | 6mm R43/28(2) Clear_090PVB_6mmSolarblue® | TECNOGLASS SA | 13.716 | 18961 | Laminate | Neither | 0.130 | 0.430 | 0.108 | 0.241 | 0.360 | 0.109 | 0.840 | 0.840 |
| R36_23CL_090PVB_SB70CL_6.TEG | 6mm R36/23(2) Clear_090PVB_6mmSolarban®70(3) Clear | TECNOGLASS SA | 13.721 | 18962 | Laminate | Neither | 0.086 | 0.529 | 0.470 | 0.228 | 0.491 | 0.256 | 0.840 | 0.840 |
| R43_28CL_090PVB_SB70CL_6.TEG | 6mm R43/28(2) Clear_090PVB_6mmSolarban®70(3) Clear | TECNOGLASS SA | 13.589 | 18963 | Laminate | Neither | 0.099 | 0.460 | 0.463 | 0.269 | 0.380 | 0.214 | 0.840 | 0.840 |
| R47_31CL_090PVB_SB70CL_6.TEG | 6mm R47/31(2) Clear_090PVB_6mmSolarban®70(3) Clear | TECNOGLASS SA | 13.546 | 18964 | Laminate | Neither | 0.104 | 0.469 | 0.468 | 0.280 | 0.392 | 0.231 | 0.840 | 0.840 |
| R53_33CL_090PVB_SB70CL_6.TEG | 6mm R53/33(2) Clear_090PVB_6mmSolarban®70(3) Clear | TECNOGLASS SA | 13.556 | 18965 | Laminate | Neither | 0.125 | 0.494 | 0.467 | 0.340 | 0.390 | 0.234 | 0.840 | 0.840 |