Peer review GTS v100

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEKT70T_EF10.GTS | SELEKT 70 T on Clear EUROFLOAT 10 mm | Glas Trösch AG | 9.800 | 14830 | Coated | Front | 0.335 | 0.520 | 0.334 | 0.755 | 0.099 | 0.095 | 0.024 | 0.840 |
| SELEKT70T_EF4.GTS | SELEKT 70 T on Clear EUROFLOAT 4 mm | Glas Trösch AG | 3.800 | 14834 | Coated | Front | 0.350 | 0.525 | 0.433 | 0.772 | 0.098 | 0.094 | 0.024 | 0.840 |
| SELEKT70T_EF6.GTS | SELEKT 70 T on Clear EUROFLOAT 6 mm | Glas Trösch AG | 5.800 | 14836 | Coated | Front | 0.347 | 0.516 | 0.393 | 0.765 | 0.096 | 0.094 | 0.024 | 0.840 |
| SELEKT70T_EF8.GTS | SELEKT 70 T on Clear EUROFLOAT 8 mm | Glas Trösch AG | 7.800 | 14838 | Coated | Front | 0.339 | 0.525 | 0.360 | 0.761 | 0.098 | 0.095 | 0.024 | 0.840 |
| CNeutral60_EF4.GTS | COMBI Neutral 60 on Clear EUROFLOAT 4 mm | Glas Trösch AG | 3.800 | 14881 | Coated | Front | 0.302 | 0.475 | 0.405 | 0.667 | 0.047 | 0.094 | 0.031 | 0.840 |
| CNeutral60_EF6.GTS | COMBI Neutral 60 on Clear EUROFLOAT 6 mm | Glas Trösch AG | 5.800 | 14887 | Coated | Front | 0.297 | 0.475 | 0.370 | 0.662 | 0.046 | 0.090 | 0.031 | 0.840 |