Peer review VIR v100

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VNG35-4022-6.VIR | VNG-4022 on PureVision | Viracon | 5.660 | 6435 | Coated | Back | 0.209 | 0.368 | 0.538 | 0.472 | 0.169 | 0.086 | 0.840 | 0.026 |
| VNE19-53-6.VIR | VNE-53 on CrystalGray | Viracon | 5.660 | 6436 | Coated | Back | 0.147 | 0.186 | 0.612 | 0.379 | 0.103 | 0.154 | 0.840 | 0.023 |
| VE18-2M-6.VIR | VE-2M on Optiblue | Viracon | 5.660 | 6437 | Coated | Back | 0.308 | 0.207 | 0.421 | 0.563 | 0.050 | 0.029 | 0.840 | 0.040 |