Peer review GRD v100

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGCW68C5.grd | SunGuard® CW68 5mm | Guardian | 4.623 | 26074 | Coated | Back | 0.353 | 0.366 | 0.512 | 0.750 | 0.102 | 0.096 | 0.840 | 0.025 |
| SGCW68C6.grd | SunGuard® CW68 6mm | Guardian | 5.613 | 26075 | Coated | Back | 0.350 | 0.347 | 0.512 | 0.747 | 0.102 | 0.096 | 0.840 | 0.025 |
| SGCW60C3.grd | SunGuard® CW60 | Guardian | 2.972 | 26076 | Coated | Back | 0.284 | 0.462 | 0.566 | 0.718 | 0.094 | 0.074 | 0.840 | 0.026 |
| SGCW60-C3_090P_C3.grd | SGCW60-C3_090P_C3 | Guardian | 8.230 | 26356 | Laminate | Neither | 0.231 | 0.492 | 0.430 | 0.612 | 0.171 | 0.187 | 0.840 | 0.840 |