Peer review TGI v100

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-CLR-PDE50C02-6.TGI | J-CLR-PDE50C02-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.900 | 6503 | Coated | Back | 0.261 | 0.214 | 0.455 | 0.512 | 0.134 | 0.125 | 0.840 | 0.062 |
| CL_6.TGI | CL_6.TGI | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.890 | 6531 | Monolithic | Neither | 0.791 | 0.076 | 0.076 | 0.890 | 0.085 | 0.085 | 0.840 | 0.840 |
| CL_8.TGI | CL_8.TGI | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.800 | 6532 | Monolithic | Neither | 0.771 | 0.078 | 0.078 | 0.881 | 0.088 | 0.088 | 0.840 | 0.840 |