Peer review CIG v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CGA86-55-2.CIG | CGA86-55 2mm | Cardinal Glass Industries | 2.200 | 2133 | Coated | Back | 0.609 | 0.226 | 0.271 | 0.867 | 0.056 | 0.046 | 0.840 | 0.053 |
| CGA86-55-3.CIG | CGA86-55 3mm | Cardinal Glass Industries | 3.000 | 2134 | Coated | Back | 0.599 | 0.216 | 0.271 | 0.863 | 0.056 | 0.045 | 0.840 | 0.053 |
| CGA86-55-4.CIG | CGA86-55 4mm | Cardinal Glass Industries | 3.900 | 2135 | Coated | Back | 0.590 | 0.207 | 0.270 | 0.859 | 0.056 | 0.045 | 0.840 | 0.053 |
| CGA86-55-5.CIG | CGA86-55 5mm | Cardinal Glass Industries | 4.700 | 2136 | Coated | Back | 0.581 | 0.199 | 0.270 | 0.856 | 0.056 | 0.044 | 0.840 | 0.053 |
| CGA86-55-6.CIG | CGA86-55 6mm | Cardinal Glass Industries | 5.700 | 2137 | Coated | Back | 0.566 | 0.186 | 0.269 | 0.848 | 0.055 | 0.044 | 0.840 | 0.053 |