Peer review GVB v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StUl_7033_19619Cll_10.gvb | Stopray Ultraselect 70/33 10 mm Clearlite | AGC Glass Europe | 9.850 | 7189 | Coated | Back | 0.290 | 0.349 | 0.501 | 0.729 | 0.053 | 0.031 | 0.840 | 0.027 |
| ipaz_5030_37823_6.gvb | ipasol azur 50/30 6 mm | AGC Glass Europe | 5.850 | 7195 | Coated | Back | 0.268 | 0.269 | 0.453 | 0.555 | 0.105 | 0.052 | 0.840 | 0.034 |
| ipaz_5030_39523Clv_6.gvb | ipasol azur 50/30 6 mm Clearvision | AGC Glass Europe | 5.850 | 7196 | Coated | Back | 0.278 | 0.307 | 0.453 | 0.567 | 0.108 | 0.052 | 0.840 | 0.034 |
| StVi_5227_20019_6.gvb | Stopray Vision 52/27 6 mm | AGC Glass Europe | 5.850 | 7238 | Coated | Back | 0.245 | 0.403 | 0.491 | 0.559 | 0.137 | 0.056 | 0.840 | 0.026 |
| StVi_5227T_20119_6.gvb | Stopray Vision 52/27T 6 mm | AGC Glass Europe | 5.850 | 7239 | Coated | Back | 0.245 | 0.404 | 0.491 | 0.560 | 0.137 | 0.056 | 0.840 | 0.017 |
| StVi_5227_09623Clv_6.gvb | Stopray Vision 52/27 6 mm Clearvision | AGC Glass Europe | 5.850 | 7240 | Coated | Back | 0.254 | 0.463 | 0.490 | 0.571 | 0.141 | 0.056 | 0.840 | 0.027 |
| StVi_5227T_10622Clv_6.gvb | Stopray Vision 52/27T 6 mm Clearvision | AGC Glass Europe | 5.850 | 7241 | Coated | Back | 0.254 | 0.463 | 0.490 | 0.572 | 0.142 | 0.056 | 0.840 | 0.016 |
| StVi_6233_20219_6.gvb | Stopray Vision 62/33 6 mm | AGC Glass Europe | 5.850 | 7242 | Coated | Back | 0.306 | 0.384 | 0.474 | 0.669 | 0.115 | 0.065 | 0.840 | 0.033 |
| StVi_6233T_20319_6.gvb | Stopray Vision 62/33T 6 mm | AGC Glass Europe | 5.850 | 7243 | Coated | Back | 0.306 | 0.383 | 0.474 | 0.669 | 0.115 | 0.065 | 0.840 | 0.015 |
| StVi_6233_09723Clv_6.gvb | Stopray Vision 62/33 6 mm Clearvision | AGC Glass Europe | 5.850 | 7244 | Coated | Back | 0.317 | 0.441 | 0.474 | 0.683 | 0.118 | 0.066 | 0.840 | 0.034 |
| StVi_6233T_21819Clv_6.gvb | Stopray Vision 62/33T 6 mm Clearvision | AGC Glass Europe | 5.850 | 7245 | Coated | Back | 0.317 | 0.440 | 0.474 | 0.683 | 0.119 | 0.066 | 0.840 | 0.017 |