Peer review NXL v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NX-SS-G2-07.nxl | NX-SS-G2-07 | NxLite | 6.000 | 22732 | Coated | Front | 0.553 | 0.246 | 0.177 | 0.771 | 0.036 | 0.068 | 0.087 | 0.883 |
| NX-SS-G2-08.nxl | NX-SS-G2-08 | NxLite | 4.500 | 22733 | Coated | Front | 0.572 | 0.243 | 0.176 | 0.796 | 0.034 | 0.063 | 0.085 | 0.882 |
| NX-SS-G2-09.nxl | NX-SS-G2-09 | NxLite | 3.000 | 22734 | Coated | Front | 0.587 | 0.259 | 0.198 | 0.844 | 0.036 | 0.063 | 0.085 | 0.875 |
| NX-SS-G2-10.nxl | NX-SS-G2-10 | NxLite | 2.000 | 22735 | Coated | Front | 0.589 | 0.261 | 0.237 | 0.838 | 0.042 | 0.070 | 0.084 | 0.839 |
| NX-SS-G2-11.nxl | NX-SS-G2-11 | NxLite | 6.000 | 22736 | Coated | Front | 0.544 | 0.260 | 0.189 | 0.827 | 0.041 | 0.066 | 0.080 | 0.839 |
| NX-DS-G2-07.nxl | NX-DS-G2-07 | NxLite | 6.000 | 22737 | Coated | Front | 0.417 | 0.302 | 0.208 | 0.682 | 0.042 | 0.041 | 0.061 | 0.882 |
| NX-DS-G2-08.nxl | NX-DS-G2-08 | NxLite | 4.500 | 22738 | Coated | Front | 0.432 | 0.310 | 0.310 | 0.708 | 0.044 | 0.044 | 0.058 | 0.058 |
| NX-DS-G2-09.nxl | NX-DS-G2-09 | NxLite | 3.000 | 22739 | Coated | Front | 0.454 | 0.314 | 0.226 | 0.751 | 0.046 | 0.042 | 0.068 | 0.874 |
| NX-DS-G2-10.nxl | NX-DS-G2-10 | NxLite | 2.000 | 22740 | Coated | Front | 0.440 | 0.314 | 0.280 | 0.733 | 0.050 | 0.052 | 0.061 | 0.839 |
| NX-DS-G2-11.nxl | NX-DS-G2-11 | NxLite | 6.000 | 22741 | Coated | Front | 0.424 | 0.315 | 0.221 | 0.738 | 0.053 | 0.053 | 0.060 | 0.840 |