Peer review TGI v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-CLR-PTE55A-6.TGI | J-CLR-PTE55A-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.840 | 6507 | Coated | Back | 0.216 | 0.427 | 0.502 | 0.545 | 0.100 | 0.093 | 0.840 | 0.037 |
| J-S.CL-PTE55A-6.TGI | J-S.CL-PTE55A-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.860 | 6508 | Coated | Back | 0.224 | 0.432 | 0.529 | 0.557 | 0.075 | 0.074 | 0.840 | 0.035 |