Peer review VIR v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRE1-4725-10.VIR | VRE-4725 on Clear | Viracon | 9.400 | 6441 | Coated | Back | 0.221 | 0.297 | 0.535 | 0.507 | 0.234 | 0.154 | 0.840 | 0.033 |