Peer review VTA v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB70_030PVB_EnAdvLE_5.VTA | 5mmSB70(2)_030PVB_5mmEnergyAdvantage™(4)Clear | Vitro formerly PPG | 10.109 | 25296 | Laminate | Back | 0.218 | 0.436 | 0.342 | 0.598 | 0.175 | 0.192 | 0.841 | 0.158 |
| SB70_030PVB_EnAdvLE_3.VTA | 3mmSB70(2)_030PVB_3mmEnergyAdvantage™(4)Clear | Vitro formerly PPG | 7.315 | 25449 | Laminate | Back | 0.196 | 0.434 | 0.375 | 0.536 | 0.156 | 0.192 | 0.841 | 0.164 |
| BirdSmart(1)CLR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Clear 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5241 | Coated | Front | 0.771 | 0.072 | 0.073 | 0.886 | 0.085 | 0.085 | 0.838 | 0.840 |
| BirdSmart(1)ACU_6.VTA | BirdSmart™ (1) Acuity® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5242 | Coated | Front | 0.851 | 0.075 | 0.075 | 0.904 | 0.082 | 0.082 | 0.838 | 0.840 |
| BirdSmart(1)STR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Starphire® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5243 | Coated | Front | 0.890 | 0.078 | 0.080 | 0.911 | 0.082 | 0.083 | 0.838 | 0.840 |
| BirdSmart(1)SB65(2)CLR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 65 (2) Clear 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5244 | Coated | Both | 0.354 | 0.315 | 0.508 | 0.779 | 0.092 | 0.082 | 0.838 | 0.028 |
| BirdSmart(1)SB65(2)ACU_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 65 (2) Acuity® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5245 | Coated | Both | 0.371 | 0.411 | 0.509 | 0.795 | 0.093 | 0.083 | 0.838 | 0.028 |
| BirdSmart(1)SB65(2)STR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 65 (2) Starphire® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5246 | Coated | Both | 0.379 | 0.468 | 0.509 | 0.801 | 0.094 | 0.084 | 0.838 | 0.028 |
| BirdSmart(1)SB70(2)CLR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 70 (2) Clear 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5247 | Coated | Both | 0.267 | 0.382 | 0.584 | 0.722 | 0.090 | 0.070 | 0.838 | 0.018 |
| BirdSmart(1)SB72(2)ACU_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 72 (2) Acuity® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5248 | Coated | Both | 0.279 | 0.471 | 0.592 | 0.738 | 0.088 | 0.070 | 0.838 | 0.018 |
| BirdSmart(1)SB72(2)STR_6.VTA | BirdSmart™ (1) Solarban® 72 (2) Starphire® 6mm | Vitro formerly PPG | 5.664 | 5249 | Coated | Both | 0.283 | 0.530 | 0.592 | 0.744 | 0.089 | 0.070 | 0.838 | 0.018 |