Peer review XYG v103

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XD7502-03-T_6SJH.XYG | XD7502-03-T_6SJH | XYG Glass | 5.850 | 22615 | Coated | Back | 0.281 | 0.154 | 0.436 | 0.557 | 0.062 | 0.056 | 0.843 | 0.042 |
| XD57-00-D_6CH.XYG | XD57-00-D_6CH | XYG Glass | 5.840 | 22616 | Coated | Back | 0.295 | 0.410 | 0.441 | 0.594 | 0.116 | 0.032 | 0.842 | 0.046 |
| 5CH+1.52 PVB+5CH.XYG | 5CH+1.52 PVB+5CH | XYG Glass | 11.290 | 22617 | Laminate | Neither | 0.801 | 0.074 | 0.074 | 0.898 | 0.082 | 0.082 | 0.840 | 0.840 |
| XDTN0182.6C.XYG | XDTN0182.6C | XYG Glass | 5.890 | 22618 | Coated | Back | 0.442 | 0.269 | 0.395 | 0.815 | 0.052 | 0.046 | 0.844 | 0.041 |
| XDTB0170.6C.XYG | XDTB0170.6C | XYG Glass | 5.970 | 22619 | Coated | Back | 0.355 | 0.286 | 0.448 | 0.704 | 0.090 | 0.097 | 0.845 | 0.034 |
| XDTG0160.6C.XYG | XDTG0160.6C | XYG Glass | 5.870 | 22620 | Coated | Back | 0.294 | 0.304 | 0.509 | 0.600 | 0.163 | 0.159 | 0.843 | 0.041 |
| XDTN0180.8C.XYG | XDTN0180.8C | XYG Glass | 7.800 | 22621 | Coated | Back | 0.402 | 0.210 | 0.402 | 0.778 | 0.054 | 0.047 | 0.845 | 0.051 |
| TG4110.6C.XYG | TG4110.6C | XYG Glass | 5.880 | 22622 | Coated | Back | 0.174 | 0.299 | 0.583 | 0.454 | 0.089 | 0.183 | 0.843 | 0.029 |
| Venus.4C.XYG | Venus.4C | XYG Glass | 3.980 | 22623 | Coated | Back | 0.563 | 0.293 | 0.360 | 0.878 | 0.079 | 0.074 | 0.843 | 0.038 |
| Venus.5C.XYG | Venus.5C | XYG Glass | 4.920 | 22624 | Coated | Back | 0.548 | 0.267 | 0.357 | 0.869 | 0.081 | 0.076 | 0.843 | 0.037 |
| Venus.8C.XYG | Venus.8C | XYG Glass | 7.800 | 22625 | Coated | Back | 0.530 | 0.237 | 0.351 | 0.859 | 0.078 | 0.074 | 0.843 | 0.037 |
| Mercury.4C.XYG | Mercury.4C | XYG Glass | 3.940 | 22626 | Coated | Back | 0.611 | 0.232 | 0.279 | 0.878 | 0.068 | 0.053 | 0.843 | 0.046 |
| Mercury.5C.XYG | Mercury.5C | XYG Glass | 4.800 | 22627 | Coated | Back | 0.595 | 0.241 | 0.292 | 0.872 | 0.070 | 0.054 | 0.843 | 0.046 |
| Mercury.8C.XYG | Mercury.8C | XYG Glass | 7.810 | 22628 | Coated | Back | 0.550 | 0.199 | 0.290 | 0.854 | 0.071 | 0.053 | 0.841 | 0.046 |
| Mercury_A.4C.XYG | Mercury_A.4C | XYG Glass | 3.990 | 22629 | Coated | Back | 0.539 | 0.296 | 0.362 | 0.865 | 0.076 | 0.065 | 0.842 | 0.047 |
| Mercury_A.5C.XYG | Mercury_A.5C | XYG Glass | 4.930 | 22630 | Coated | Back | 0.523 | 0.271 | 0.360 | 0.856 | 0.078 | 0.066 | 0.842 | 0.047 |
| Mercury_A.6C.XYG | Mercury_A.6C | XYG Glass | 5.800 | 22631 | Coated | Back | 0.517 | 0.266 | 0.362 | 0.852 | 0.079 | 0.067 | 0.842 | 0.046 |
| Mercury_A.8C.XYG | Mercury_A.8C | XYG Glass | 7.790 | 22632 | Coated | Back | 0.502 | 0.246 | 0.362 | 0.844 | 0.080 | 0.067 | 0.842 | 0.047 |
| XETB0188F-01_4C.XYG | XETB0188F-01_4C | XYG Glass | 3.990 | 22633 | Coated | Back | 0.597 | 0.217 | 0.264 | 0.865 | 0.063 | 0.045 | 0.844 | 0.085 |