Peer review AMG v104

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGFL5.amg | Panasap Ash 5.0 | Asahimas | 4.480 | 1224 | Monolithic | Neither | 0.704 | 0.065 | 0.065 | 0.695 | 0.066 | 0.066 | 0.840 | 0.840 |
| LGFL6.amg | Panasap Ash 6.0 | Asahimas | 6.050 | 1225 | Monolithic | Neither | 0.658 | 0.062 | 0.062 | 0.648 | 0.063 | 0.063 | 0.840 | 0.840 |
| LGFL8.amg | Panasap Ash 8.0 | Asahimas | 8.050 | 1226 | Monolithic | Neither | 0.599 | 0.058 | 0.058 | 0.590 | 0.059 | 0.059 | 0.840 | 0.840 |