Peer review NSG v104

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OptifloatClear4mm.nsg | Optifloat Clear 4mm | Pilkington | 3.850 | 4115 | Monolithic | Neither | 0.857 | 0.078 | 0.077 | 0.903 | 0.083 | 0.083 | 0.840 | 0.840 |
| OptifloatClear6mm.nsg | Optifloat Clear 6mm | Pilkington | 5.890 | 4116 | Monolithic | Neither | 0.825 | 0.076 | 0.075 | 0.896 | 0.082 | 0.082 | 0.840 | 0.840 |
| OptifloatClear8mm.nsg | Optifloat Clear 8mm | Pilkington | 7.890 | 4117 | Monolithic | Neither | 0.801 | 0.076 | 0.075 | 0.890 | 0.083 | 0.082 | 0.840 | 0.840 |
| OptifloatClear10mm.nsg | Optifloat Clear 10mm | Pilkington | 9.970 | 4118 | Monolithic | Neither | 0.774 | 0.075 | 0.074 | 0.882 | 0.083 | 0.082 | 0.840 | 0.840 |
| OptifloatClear12mm.nsg | Optifloat Clear 12mm | Pilkington | 12.010 | 4119 | Monolithic | Neither | 0.749 | 0.072 | 0.071 | 0.876 | 0.081 | 0.081 | 0.840 | 0.840 |
| KGlass_4mm.nsg | K Glass 4mm | Pilkington | 3.820 | 4140 | Coated | Front | 0.725 | 0.120 | 0.108 | 0.837 | 0.117 | 0.111 | 0.168 | 0.845 |
| SuncoolOne3021_6mm.nsg | Suncool One 30/21 6mm | Pilkington | 5.880 | 4171 | Coated | Front | 0.220 | 0.252 | 0.365 | 0.325 | 0.057 | 0.303 | 0.038 | 0.840 |
| SuncoolOptilam7040_10.3mm.nsg | Suncool Optilam 70/40 10.3mm | Pilkington | 10.000 | 4172 | Laminate | Back | 0.375 | 0.229 | 0.436 | 0.788 | 0.050 | 0.039 | 0.845 | 0.038 |
| SuncoolOptilam7040_11mm.nsg | Suncool Optilam 70/40 11mm | Pilkington | 10.750 | 4173 | Laminate | Back | 0.375 | 0.221 | 0.435 | 0.789 | 0.049 | 0.038 | 0.846 | 0.039 |