Peer review GRD v104

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGSNX60+C5.grd | SunGuard® SNX 60+ on 5 mm Clear | Guardian | 4.623 | 26077 | Coated | Back | 0.243 | 0.458 | 0.591 | 0.669 | 0.102 | 0.083 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+C6.grd | SunGuard® SNX 60+ on 6 mm Clear | Guardian | 5.613 | 26078 | Coated | Back | 0.241 | 0.435 | 0.591 | 0.666 | 0.102 | 0.083 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+C8.grd | SunGuard® SNX 60+ on 8 mm Clear | Guardian | 7.468 | 26079 | Coated | Back | 0.239 | 0.395 | 0.591 | 0.661 | 0.101 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+C10.grd | SunGuard® SNX 60+ on 10 mm Clear | Guardian | 9.068 | 26080 | Coated | Back | 0.236 | 0.364 | 0.590 | 0.657 | 0.100 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+C12.grd | SunGuard® SNX 60+ on 12 mm Clear | Guardian | 11.963 | 26081 | Coated | Back | 0.232 | 0.317 | 0.590 | 0.650 | 0.099 | 0.081 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+Gy6.grd | SunGuard® SNX 60+ on 6 mm Gray | Guardian | 5.613 | 26082 | Coated | Back | 0.124 | 0.170 | 0.585 | 0.336 | 0.059 | 0.065 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+G6.grd | SunGuard® SNX 60+ on Green_ 1/4" (6mm) | Guardian | 5.613 | 26083 | Coated | Back | 0.193 | 0.114 | 0.588 | 0.566 | 0.084 | 0.075 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CGy6.grd | SunGuard® SNX 60+ on 6 mm CrystalGray | Guardian | 5.613 | 26107 | Coated | Back | 0.174 | 0.203 | 0.587 | 0.483 | 0.074 | 0.071 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CGy8.grd | SunGuard® SNX 60+ on 8 mm CrystalGray | Guardian | 7.468 | 26108 | Coated | Back | 0.155 | 0.154 | 0.586 | 0.431 | 0.068 | 0.069 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CGy10.grd | SunGuard® SNX 60+ on 10 mm CrystalGray | Guardian | 9.068 | 26109 | Coated | Back | 0.140 | 0.125 | 0.586 | 0.391 | 0.064 | 0.067 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CClr6.grd | SunGuard® SNX 60+ on 6 mm CrystalClear | Guardian | 5.613 | 26127 | Coated | Back | 0.246 | 0.519 | 0.591 | 0.674 | 0.102 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CClr8.grd | SunGuard® SNX 60+ on 8 mm CrystalClear | Guardian | 7.468 | 26128 | Coated | Back | 0.244 | 0.497 | 0.591 | 0.671 | 0.101 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+CClr10.grd | SunGuard® SNX 60+ on 10 mm CrystalClear | Guardian | 9.068 | 26129 | Coated | Back | 0.243 | 0.479 | 0.591 | 0.668 | 0.101 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+UC5.grd | SunGuard® SNX 60+ on 5 mm UltraClear | Guardian | 4.623 | 26175 | Coated | Back | 0.249 | 0.566 | 0.591 | 0.681 | 0.102 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+UC6.grd | SunGuard®SunGuard® SNX 60+ on 6 mm UltraClear | Guardian | 5.613 | 26176 | Coated | Back | 0.248 | 0.560 | 0.591 | 0.680 | 0.101 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+UC8.grd | SunGuard® SNX 60+ on 8 mm UltraClear | Guardian | 7.468 | 26177 | Coated | Back | 0.248 | 0.550 | 0.590 | 0.679 | 0.101 | 0.082 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+UC10.grd | SunGuard® SNX 60+ on 10 mm UltraClear | Guardian | 9.068 | 26178 | Coated | Back | 0.248 | 0.542 | 0.590 | 0.678 | 0.100 | 0.081 | 0.840 | 0.021 |
| SGSNX60+UC12.grd | SunGuard® SNX 60+ on 12 mm UltraClear | Guardian | 11.963 | 26179 | Coated | Back | 0.247 | 0.527 | 0.590 | 0.677 | 0.100 | 0.081 | 0.840 | 0.021 |