Peer review TEG v104

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Low-E N 70_38_CL.TEG | Low-E N70/38 on Clear 4mm | TECNOGLASS SA | 3.838 | 18639 | Coated | Back | 0.412 | 0.341 | 0.441 | 0.797 | 0.060 | 0.053 | 0.842 | 0.032 |
| 5 Low-E N 70_38_CL.TEG | Low-E N70/38 on Clear 5mm | TECNOGLASS SA | 4.656 | 18640 | Coated | Back | 0.413 | 0.319 | 0.437 | 0.798 | 0.063 | 0.055 | 0.842 | 0.028 |
| R43_28CL_060PVB_EnAdvLE_6.TEG | 6mm R43/28(2)Clear_060PVB_6mmEnergyAdvantage(4)CLR | TECNOGLASS SA | 13.109 | 18838 | Laminate | Back | 0.159 | 0.440 | 0.340 | 0.280 | 0.405 | 0.360 | 0.842 | 0.246 |
| R47_31CL_060PVB_EnAdvLE_6.TEG | 6mm R47/31(2)Clear_060PVB_6mmEnergyAdvantage(4)CLR | TECNOGLASS SA | 13.066 | 18858 | Laminate | Back | 0.180 | 0.447 | 0.363 | 0.322 | 0.416 | 0.389 | 0.842 | 0.252 |