Peer review VIR v104

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZE24-SC-6.VIR | VZE-SC on OptiWhite | Viracon | 5.660 | 6442 | Coated | Back | 0.422 | 0.378 | 0.437 | 0.802 | 0.054 | 0.046 | 0.840 | 0.034 |
| VRE1-4423-6.VIR | VRE-4423 on Clear | Viracon | 5.660 | 6443 | Coated | Back | 0.213 | 0.374 | 0.554 | 0.495 | 0.234 | 0.143 | 0.840 | 0.033 |
| VS19-08-6.VIR | VS08 on CrystalGray | Viracon | 5.660 | 6444 | Coated | Back | 0.044 | 0.193 | 0.484 | 0.058 | 0.241 | 0.374 | 0.840 | 0.355 |