Peer review GTS v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEKT70T_EF12.GTS | SELEKT 70 T on Clear EUROFLOAT 12 mm | Glas Trösch AG | 12.000 | 14832 | Coated | Front | 0.330 | 0.506 | 0.293 | 0.746 | 0.089 | 0.089 | 0.026 | 0.840 |