Peer review NXL v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NX-SS-12.nxl | NX-SS-12 | NxLite | 1.500 | 22742 | Coated | Front | 0.595 | 0.257 | 0.208 | 0.831 | 0.045 | 0.071 | 0.072 | 0.877 |
| NX-SS-G2-13.nxl | NX-SS-G2-13 | NxLite | 1.500 | 22743 | Coated | Front | 0.597 | 0.239 | 0.199 | 0.804 | 0.063 | 0.100 | 0.081 | 0.876 |