Peer review TGI v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-CLR-PLE39E-6.TGI | J-CLR-PLE39E-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.890 | 6509 | Coated | Back | 0.284 | 0.305 | 0.266 | 0.425 | 0.288 | 0.034 | 0.840 | 0.088 |
| H-S.CL-PTE75A-6.TGI | H-S.CL-PTE75A-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.900 | 6510 | Coated | Back | 0.317 | 0.493 | 0.562 | 0.772 | 0.082 | 0.079 | 0.840 | 0.028 |