Peer review KBG v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAVS-S25_6.KBG | CAVS-S25_6 | Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd | 5.870 | 28019 | Coated | Back | 0.209 | 0.297 | 0.296 | 0.318 | 0.259 | 0.069 | 0.843 | 0.065 |
| NOVA46_6.KBG | NOVA46_6 | Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd | 5.720 | 28558 | Coated | Back | 0.258 | 0.285 | 0.340 | 0.460 | 0.170 | 0.139 | 0.843 | 0.083 |
| NOVA57_6.KBG | NOVA57_6 | Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd | 5.760 | 28559 | Coated | Back | 0.256 | 0.326 | 0.461 | 0.580 | 0.137 | 0.078 | 0.844 | 0.037 |