Peer review XYG v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4315_6C.XYG | DG4315_6C | XYG Glass | 5.880 | 22634 | Coated | Back | 0.238 | 0.268 | 0.482 | 0.472 | 0.132 | 0.185 | 0.843 | 0.041 |
| XD54173_6C.XYG | XD54173_6C | XYG Glass | 5.880 | 22635 | Coated | Back | 0.300 | 0.255 | 0.381 | 0.525 | 0.168 | 0.130 | 0.843 | 0.043 |
| XD54173_6CH.XYG | XD54173_6CH | XYG Glass | 5.880 | 22636 | Coated | Back | 0.325 | 0.313 | 0.389 | 0.549 | 0.172 | 0.130 | 0.843 | 0.041 |
| XITN0189_6C.XYG | XITN0189_6C | XYG Glass | 5.860 | 22637 | Coated | Back | 0.729 | 0.093 | 0.098 | 0.867 | 0.092 | 0.093 | 0.843 | 0.180 |
| XD10145-01-H_6C.XYG | XD10145-01-H_6C | XYG Glass | 5.860 | 22638 | Coated | Back | 0.216 | 0.359 | 0.459 | 0.482 | 0.179 | 0.038 | 0.842 | 0.043 |
| XENE2381-D_6EH.XYG | XENE2381-D_6EH | XYG Glass | 5.860 | 22639 | Coated | Back | 0.321 | 0.076 | 0.178 | 0.397 | 0.048 | 0.053 | 0.843 | 0.173 |
| XDNE0175-D_6C.XYG | XDNE0175-D_6C | XYG Glass | 5.930 | 22640 | Coated | Back | 0.413 | 0.246 | 0.381 | 0.755 | 0.062 | 0.048 | 0.843 | 0.052 |