Peer review GRD v105

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGW64C5.grd | SunGuard® Window 64 on 5 mm Clear | Guardian | 4.623 | 26070 | Coated | Back | 0.281 | 0.420 | 0.566 | 0.713 | 0.094 | 0.073 | 0.840 | 0.026 |
| SGW64C6.grd | SunGuard® Window 64 on 6 mm Clear | Guardian | 5.613 | 26071 | Coated | Back | 0.279 | 0.398 | 0.565 | 0.710 | 0.093 | 0.073 | 0.840 | 0.026 |
| SGW70C3.grd | SunGuard® Window 70 on 3 mm Clear | Guardian | 2.972 | 26072 | Coated | Back | 0.359 | 0.401 | 0.512 | 0.755 | 0.103 | 0.096 | 0.840 | 0.025 |
| SGSNR43CClr6.grd | SunGuard® SNR 43 on 6 mm CrystalClear | Guardian | 5.613 | 26375 | Coated | Back | 0.220 | 0.495 | 0.508 | 0.485 | 0.260 | 0.070 | 0.840 | 0.025 |
| SGSNR43CClr8.grd | SunGuard® SNR 43 on 8 mm CrystalClear | Guardian | 7.468 | 26376 | Coated | Back | 0.218 | 0.476 | 0.508 | 0.483 | 0.258 | 0.070 | 0.840 | 0.025 |
| SGSNR43CClr10.grd | SunGuard® SNR 43 on 10 mm CrystalClear | Guardian | 9.068 | 26377 | Coated | Back | 0.217 | 0.461 | 0.508 | 0.481 | 0.256 | 0.070 | 0.840 | 0.025 |
| SGIS20CClr6.grd | SunGuard® IS 20 6 mm CrystalClear | Guardian | 5.613 | 26378 | Coated | Back | 0.785 | 0.099 | 0.096 | 0.877 | 0.092 | 0.092 | 0.840 | 0.198 |
| SGN7865CClr6.grd | SunGuard® Neutral 78/65 on 6mm CrystalClear | Guardian | 5.613 | 26379 | Coated | Back | 0.707 | 0.158 | 0.182 | 0.880 | 0.062 | 0.055 | 0.840 | 0.089 |
| SGCW64-C3_060P_C3.grd | SunGuard® Window 64 C3(2)/060P/C3 | Guardian | 7.468 | 26424 | Laminate | Neither | 0.233 | 0.490 | 0.446 | 0.611 | 0.170 | 0.188 | 0.840 | 0.840 |
| SGCW64-C5_060P_C5.grd | SunGuard® Window 64 C5(2)/060P/C5 | Guardian | 10.770 | 26425 | Laminate | Neither | 0.228 | 0.449 | 0.409 | 0.603 | 0.169 | 0.186 | 0.840 | 0.840 |
| SGCW64-C5_090P_C5.grd | SunGuard® Window 64 C5(2)/090P/C5 | Guardian | 11.532 | 26426 | Laminate | Neither | 0.226 | 0.449 | 0.393 | 0.600 | 0.169 | 0.184 | 0.840 | 0.840 |
| SGCW64-C6_060P_C6.grd | SunGuard® Window 64 C6(2)/060P/C6 | Guardian | 12.751 | 26427 | Laminate | Neither | 0.225 | 0.426 | 0.388 | 0.598 | 0.168 | 0.184 | 0.840 | 0.840 |
| SGCW64-C6_090P_C6.grd | SunGuard® Window 64 C6(2)/090P/C6 | Guardian | 13.513 | 26428 | Laminate | Neither | 0.223 | 0.426 | 0.374 | 0.595 | 0.167 | 0.183 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+C6_030P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ C6(2)/030P/C6) | Guardian | 11.989 | 26429 | Laminate | Neither | 0.203 | 0.453 | 0.420 | 0.572 | 0.162 | 0.183 | 0.837 | 0.837 |
| SGSNX60+C6_060P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ C6(2)/060P/C6) | Guardian | 12.751 | 26430 | Laminate | Neither | 0.201 | 0.453 | 0.399 | 0.568 | 0.162 | 0.182 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+C6_090P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ C6(2)/090P/C6) | Guardian | 13.513 | 26431 | Laminate | Neither | 0.199 | 0.452 | 0.384 | 0.565 | 0.162 | 0.180 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+C6_060SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ C6(2)/060SGP/C6) | Guardian | 13.005 | 26432 | Laminate | Neither | 0.201 | 0.453 | 0.396 | 0.566 | 0.162 | 0.180 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+C6_090SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ C6(2)/090SGP/C6) | Guardian | 13.513 | 26433 | Laminate | Neither | 0.200 | 0.452 | 0.385 | 0.563 | 0.162 | 0.179 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+GY6_030P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ GY6(2)/030P/C6) | Guardian | 11.989 | 26434 | Laminate | Neither | 0.103 | 0.175 | 0.403 | 0.286 | 0.075 | 0.169 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+GY6_060P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ GY6(2)/060P/C6) | Guardian | 12.751 | 26435 | Laminate | Neither | 0.102 | 0.175 | 0.395 | 0.286 | 0.075 | 0.169 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+GY6_090P_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ GY6(2)/090P/C6) | Guardian | 13.513 | 26436 | Laminate | Neither | 0.101 | 0.175 | 0.380 | 0.284 | 0.075 | 0.168 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+GY6_060SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ GY6(2)/060SGP/C6) | Guardian | 13.005 | 26437 | Laminate | Neither | 0.103 | 0.175 | 0.392 | 0.284 | 0.075 | 0.168 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX60+GY6_090SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 60+ GY6(2)/090SGP/C6) | Guardian | 13.513 | 26438 | Laminate | Neither | 0.102 | 0.175 | 0.381 | 0.283 | 0.075 | 0.167 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX70+C6_030P_C6.grd | SunGuard® SNX 70+ C6(2)/030P/C6) | Guardian | 11.989 | 26439 | Laminate | Neither | 0.230 | 0.450 | 0.420 | 0.634 | 0.161 | 0.177 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX70+C6_060P_C6.grd | SunGuard® SNX 70+ C6(2)/060P/C6) | Guardian | 12.751 | 26440 | Laminate | Neither | 0.227 | 0.450 | 0.400 | 0.631 | 0.161 | 0.175 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX70+C6_090P_C6.grd | SunGuard® SNX 70+ C6(2)/090P/C6) | Guardian | 13.513 | 26441 | Laminate | Neither | 0.225 | 0.450 | 0.385 | 0.628 | 0.161 | 0.174 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX70+C6_060SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 70+ C6(2)/060SGP/C6) | Guardian | 13.005 | 26442 | Laminate | Neither | 0.229 | 0.450 | 0.396 | 0.628 | 0.161 | 0.174 | 0.840 | 0.840 |
| SGSNX70+C6_090SGP_C6.grd | SunGuard® SNX 70+ C6(2)/090SGP/C6) | Guardian | 13.513 | 26443 | Laminate | Neither | 0.227 | 0.450 | 0.385 | 0.625 | 0.161 | 0.173 | 0.840 | 0.840 |