Peer review PGT v107

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6-3_090PVB_ATG.PGT | L6-3 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 6.030 | 2260 | Laminate | Neither | 0.352 | 0.320 | 0.318 | 0.647 | 0.134 | 0.112 | 0.846 | 0.858 |
| L6-3_090SG_ATG.PGT | L6-3 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 6.180 | 2261 | Laminate | Neither | 0.348 | 0.322 | 0.323 | 0.645 | 0.136 | 0.116 | 0.846 | 0.869 |
| G6-3_090PVB_ATG.PGT | G6-3 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 6.110 | 2262 | Laminate | Neither | 0.224 | 0.169 | 0.308 | 0.431 | 0.091 | 0.095 | 0.846 | 0.856 |
| G6-3_090SG_ATG.PGT | G6-3 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 6.250 | 2263 | Laminate | Neither | 0.216 | 0.170 | 0.313 | 0.422 | 0.094 | 0.100 | 0.847 | 0.860 |
| L6-5_090PVB_ATG.PGT | L6-5 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 7.560 | 2264 | Laminate | Neither | 0.354 | 0.287 | 0.311 | 0.656 | 0.123 | 0.109 | 0.848 | 0.857 |
| L6-5_090SG_ATG.PGT | L6-5 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 7.740 | 2265 | Laminate | Neither | 0.351 | 0.289 | 0.316 | 0.653 | 0.126 | 0.113 | 0.848 | 0.865 |
| G6-5_090PVB_ATG.PGT | G6-5 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 7.630 | 2266 | Laminate | Neither | 0.186 | 0.141 | 0.300 | 0.358 | 0.079 | 0.095 | 0.847 | 0.856 |
| G6-5_090SG_ATG.PGT | G6-5 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 7.760 | 2267 | Laminate | Neither | 0.184 | 0.142 | 0.302 | 0.355 | 0.080 | 0.098 | 0.847 | 0.873 |
| L6-6_090PVB_ATG.PGT | L6-6 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 8.600 | 2268 | Laminate | Neither | 0.344 | 0.275 | 0.310 | 0.636 | 0.135 | 0.114 | 0.849 | 0.860 |
| L6-6_090SG_ATG.PGT | L6-6 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 8.760 | 2269 | Laminate | Neither | 0.340 | 0.277 | 0.315 | 0.632 | 0.138 | 0.117 | 0.849 | 0.860 |
| G6-6_090PVB_ATG.PGT | G6-6 / .090 PVB / ATG | PGT Industries | 8.580 | 2270 | Laminate | Neither | 0.180 | 0.112 | 0.300 | 0.329 | 0.069 | 0.095 | 0.847 | 0.856 |
| G6-6_090SG_ATG.PGT | G6-6 / .090 SG / ATG | PGT Industries | 8.730 | 2271 | Laminate | Neither | 0.177 | 0.113 | 0.306 | 0.327 | 0.070 | 0.100 | 0.847 | 0.860 |