Peer review SYP v107

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLSY58_3.syp | Solar Control LowE on Clear 2# side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 3.000 | 8434 | Coated | Back | 0.453 | 0.094 | 0.102 | 0.612 | 0.078 | 0.097 | 0.847 | 0.299 |
| DLPG_4.syp | High Transmittance LowE on Clear 2# Side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 4.000 | 8435 | Coated | Back | 0.711 | 0.105 | 0.116 | 0.829 | 0.108 | 0.116 | 0.840 | 0.182 |
| DLPG_5.syp | High Transmittance LowE on Clear 2# Side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 5.000 | 8436 | Coated | Back | 0.727 | 0.106 | 0.116 | 0.831 | 0.112 | 0.119 | 0.840 | 0.181 |
| DLPG_6.syp | High Transmittance LowE on Clear 2# Side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 6.000 | 8437 | Coated | Back | 0.682 | 0.101 | 0.114 | 0.818 | 0.109 | 0.116 | 0.840 | 0.178 |