Peer review VTO v107

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPlus_3.vto | Filtraplus® | Vitro | 3.185 | 417 | Monolithic | Neither | 0.220 | 0.044 | 0.047 | 0.249 | 0.046 | 0.050 | 0.840 | 0.840 |
| FPlus_4.vto | Filtraplus® | Vitro | 4.059 | 418 | Monolithic | Neither | 0.153 | 0.043 | 0.047 | 0.174 | 0.044 | 0.049 | 0.840 | 0.840 |
| FPlus_5.vto | Filtraplus® | Vitro | 4.775 | 419 | Monolithic | Neither | 0.118 | 0.042 | 0.047 | 0.131 | 0.043 | 0.049 | 0.840 | 0.840 |
| FPlus_6.vto | Filtraplus® | Vitro | 5.751 | 420 | Monolithic | Neither | 0.077 | 0.042 | 0.046 | 0.088 | 0.043 | 0.048 | 0.840 | 0.840 |