Peer review JJG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optisolar D80_5.JJG | Optisolar D80_5 | Shandong Jinjing Science&technology Stock co., LTD | 4.830 | 17641 | Coated | Back | 0.395 | 0.308 | 0.401 | 0.786 | 0.063 | 0.050 | 0.840 | 0.047 |
| Optilite US83_5.JJG | Optilite US83_5 | Shandong Jinjing Science&technology Stock co., LTD | 4.910 | 17642 | Coated | Back | 0.619 | 0.186 | 0.216 | 0.851 | 0.056 | 0.041 | 0.903 | 0.100 |
| Optiselec T70ET_5.JJG | Optiselec T70ET_5 | Shandong Jinjing Science&technology Stock co., LTD | 4.880 | 17643 | Coated | Back | 0.302 | 0.399 | 0.565 | 0.766 | 0.080 | 0.064 | 0.840 | 0.026 |