Peer review GVB v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StUl_6027_27322Clv_10.gvb | Stopray Ultraselect 60/27 10mm Clearvision | AGC Glass Europe | 9.850 | 7228 | Coated | Back | 0.249 | 0.441 | 0.558 | 0.672 | 0.078 | 0.083 | 0.840 | 0.025 |
| StVi_5227_20019_10.gvb | Stopray Vision 52/27 10 mm | AGC Glass Europe | 9.850 | 7237 | Coated | Back | 0.238 | 0.355 | 0.491 | 0.550 | 0.134 | 0.055 | 0.840 | 0.026 |
| StVi_60_26718Clv_10.gvb | Stopray Vision-60 on Clearvision 10 mm | AGC Glass Europe | 9.850 | 7244 | Coated | Back | 0.341 | 0.409 | 0.435 | 0.689 | 0.120 | 0.124 | 0.840 | 0.031 |