Peer review LXG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2mmclear glass.LXG | 3.2mmclear glass | LXGlas | 3.160 | 29160 | Monolithic | Neither | 0.863 | 0.076 | 0.076 | 0.906 | 0.080 | 0.080 | 0.837 | 0.837 |
| 5mmclear glass.LXG | 5mmclear glass | LXGlas | 4.730 | 29161 | Monolithic | Neither | 0.833 | 0.074 | 0.074 | 0.901 | 0.080 | 0.080 | 0.837 | 0.837 |
| 3.2mmDuraMax(HS).LXG | 3.2mmDuraMax(HS) | LXGlas | 3.180 | 29162 | Coated | Back | 0.486 | 0.312 | 0.364 | 0.776 | 0.110 | 0.073 | 0.837 | 0.054 |
| 5mmXTN145II.LXG | 5mmXTN145II | LXGlas | 4.750 | 29163 | Coated | Back | 0.195 | 0.378 | 0.680 | 0.453 | 0.208 | 0.370 | 0.837 | 0.021 |