Peer review GTS v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNeutral40T_EF10.GTS | COMBI Neutral 40 T on Clear EUROFLOAT 10 mm | Glas Trösch AG | 9.800 | 14550 | Coated | Front | 0.176 | 0.494 | 0.186 | 0.406 | 0.072 | 0.081 | 0.030 | 0.840 |
| CNeutral40T_EF6.GTS | COMBI Neutral 40 T on Clear EUROFLOAT 6 mm | Glas Trösch AG | 5.800 | 14556 | Coated | Front | 0.179 | 0.499 | 0.215 | 0.410 | 0.074 | 0.079 | 0.030 | 0.840 |
| CNeutral40T_EF8.GTS | COMBI Neutral 40 T on Clear EUROFLOAT 8 mm | Glas Trösch AG | 7.800 | 14558 | Coated | Front | 0.179 | 0.492 | 0.198 | 0.408 | 0.070 | 0.083 | 0.030 | 0.840 |
| CGrey60_EF6.GTS | COMBI Grey 60 on Clear EUROFLOAT 6 mm | Glas Trösch AG | 5.800 | 14985 | Coated | Front | 0.304 | 0.518 | 0.318 | 0.650 | 0.106 | 0.150 | 0.026 | 0.840 |