Peer review HSM v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL3-hidden-20251205.hsm | CL3-hidden-20251205.hsm | Huntsman | 3.175 | 0 | Monolithic | Neither | 0.905 | 0.084 | 0.084 | 0.912 | 0.086 | 0.086 | 0.840 | 0.840 |
| KRYSTALFLEX PE399.hsm | KRYSTALFLEX® PE399 | Huntsman | 6.914 | 29201 | Laminate | Neither | 0.843 | 0.078 | 0.078 | 0.913 | 0.084 | 0.084 | 0.840 | 0.840 |
| KRYSTALFLEX PE499.hsm | KRYSTALFLEX® PE499 | Huntsman | 6.883 | 29202 | Laminate | Neither | 0.847 | 0.078 | 0.078 | 0.913 | 0.084 | 0.084 | 0.840 | 0.840 |
| KRYSTALFLEX PE505.hsm | KRYSTALFLEX® PE505 | Huntsman | 6.892 | 29203 | Laminate | Neither | 0.842 | 0.079 | 0.079 | 0.912 | 0.085 | 0.085 | 0.840 | 0.840 |