Peer review CIG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLiCwi89_9-9mm.CIG | CLiC with i89 - 9.9mm | Cardinal Glass Industries | 9.900 | 2085 | Laminate | Neither | 0.614 | 0.091 | 0.116 | 0.823 | 0.087 | 0.082 | 0.845 | 0.149 |
| CG2-72-28.CIG | CG2-72 on 2.8mm | Cardinal Glass Industries | 2.800 | 2094 | Coated | Back | 0.432 | 0.337 | 0.418 | 0.795 | 0.058 | 0.044 | 0.840 | 0.042 |
| CG3-66-28.CIG | CG3-66 on 2.8mm | Cardinal Glass Industries | 2.800 | 2095 | Coated | Back | 0.277 | 0.464 | 0.547 | 0.716 | 0.070 | 0.049 | 0.840 | 0.020 |