Peer review NXL v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L80C11-2.nxl | NxLite L80 on 1.1mm glass | NxLite | 1.100 | 22720 | Coated | Front | 0.583 | 0.276 | 0.262 | 0.836 | 0.043 | 0.072 | 0.066 | 0.841 |
| L80C07-2.nxl | NxLite L80 on 0.7mm glass | NxLite | 0.700 | 22721 | Coated | Front | 0.615 | 0.259 | 0.259 | 0.846 | 0.045 | 0.071 | 0.061 | 0.844 |
| L80C05-2.nxl | NxLite L80 on 0.5mm glass | NxLite | 0.500 | 22722 | Coated | Front | 0.623 | 0.262 | 0.258 | 0.863 | 0.042 | 0.064 | 0.073 | 0.846 |
| L80C30-2.nxl | NxLite L80 on 3mm glass | NxLite | 3.000 | 22723 | Coated | Front | 0.579 | 0.260 | 0.223 | 0.835 | 0.048 | 0.079 | 0.085 | 0.840 |
| L80P30-2.nxl | NxLite L80 on 3mm Polycarbonate | NxLite | 3.000 | 22725 | Coated | Front | 0.575 | 0.254 | 0.197 | 0.817 | 0.038 | 0.065 | 0.081 | 0.877 |
| S75C11-2.nxl | NxLite S75 on 1.1mm glass | NxLite | 1.100 | 22726 | Coated | Front | 0.448 | 0.345 | 0.311 | 0.774 | 0.038 | 0.049 | 0.043 | 0.841 |
| S75C07-2.nxl | NxLite S75 on 0.7mm glass | NxLite | 0.700 | 22727 | Coated | Front | 0.460 | 0.347 | 0.334 | 0.783 | 0.037 | 0.047 | 0.035 | 0.844 |
| S75C05-2.nxl | NxLite S75 on 0.5mm glass | NxLite | 0.500 | 22728 | Coated | Front | 0.462 | 0.346 | 0.335 | 0.788 | 0.037 | 0.046 | 0.031 | 0.846 |
| S75P30-2.nxl | NxLite S75 on 3mm Polycarbonate | NxLite | 3.000 | 22729 | Coated | Front | 0.429 | 0.335 | 0.247 | 0.743 | 0.029 | 0.041 | 0.058 | 0.878 |
| L80C50-2.nxl | NxLite L80 on 5mm glass | NxLite | 5.000 | 22742 | Coated | Front | 0.570 | 0.265 | 0.213 | 0.842 | 0.042 | 0.062 | 0.057 | 0.841 |
| S75P15-2.nxl | NxLite S75 on 1.5mm Polycarbonate | NxLite | 1.500 | 22744 | Coated | Front | 0.440 | 0.329 | 0.258 | 0.750 | 0.031 | 0.041 | 0.089 | 0.879 |
| S75C30-2.nxl | NxLite S75 on 3mm glass | NxLite | 3.000 | 22745 | Coated | Front | 0.440 | 0.344 | 0.276 | 0.776 | 0.038 | 0.050 | 0.030 | 0.837 |
| S75C50-2.nxl | NxLite S75 on 5mm glass | NxLite | 5.000 | 22746 | Coated | Front | 0.435 | 0.338 | 0.261 | 0.769 | 0.039 | 0.049 | 0.078 | 0.840 |