Peer review NSG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SuncoolQ50_4mm.nsg | Suncool Q 50 4mm | Pilkington | 3.870 | 4176 | Coated | Front | 0.194 | 0.536 | 0.442 | 0.536 | 0.052 | 0.068 | 0.027 | 0.840 |
| SuncoolQ50_6mm.nsg | Suncool Q 50 6mm | Pilkington | 5.940 | 4177 | Coated | Front | 0.193 | 0.533 | 0.404 | 0.535 | 0.049 | 0.071 | 0.027 | 0.840 |
| SuncoolQ50_8.8mm.nsg | Suncool Q 50 8.8mm | Pilkington | 8.480 | 4178 | Laminate | Front | 0.188 | 0.534 | 0.326 | 0.530 | 0.051 | 0.066 | 0.027 | 0.846 |
| SuncoolQ50_12.8mm.nsg | Suncool Q 50 12.8mm | Pilkington | 12.650 | 4179 | Laminate | Front | 0.185 | 0.531 | 0.275 | 0.525 | 0.044 | 0.068 | 0.027 | 0.846 |
| SuncoolQ60_4mm.nsg | Suncool Q 60 4mm | Pilkington | 3.860 | 4180 | Coated | Front | 0.232 | 0.554 | 0.438 | 0.627 | 0.061 | 0.078 | 0.027 | 0.840 |
| SuncoolQ60_8.8mm.nsg | Suncool Q 60 8.8mm | Pilkington | 8.480 | 4181 | Laminate | Front | 0.224 | 0.551 | 0.323 | 0.618 | 0.055 | 0.074 | 0.028 | 0.846 |
| SuncoolQ70_4mm.nsg | Suncool Q 70 4mm | Pilkington | 3.890 | 4182 | Coated | Front | 0.302 | 0.537 | 0.421 | 0.740 | 0.050 | 0.057 | 0.026 | 0.840 |
| SuncoolQ70_6mm.nsg | Suncool Q 70 6mm | Pilkington | 5.940 | 4183 | Coated | Front | 0.300 | 0.528 | 0.358 | 0.733 | 0.050 | 0.056 | 0.028 | 0.840 |
| SuncoolQ70_8.8mm.nsg | Suncool Q 70 8.8mm | Pilkington | 8.480 | 4184 | Laminate | Front | 0.290 | 0.534 | 0.304 | 0.731 | 0.044 | 0.052 | 0.028 | 0.846 |
| SuncoolQ70_12.8mm.nsg | Suncool Q 70 12.8mm | Pilkington | 12.650 | 4185 | Laminate | Front | 0.285 | 0.525 | 0.237 | 0.718 | 0.043 | 0.051 | 0.029 | 0.846 |