Peer review TGI v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTAR-CLR-PDE80A02-5.TGI | TTAR-CLR-PDE80A02-5 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 4.880 | 6512 | Coated | Back | 0.401 | 0.266 | 0.405 | 0.773 | 0.051 | 0.045 | 0.840 | 0.047 |
| TTAR-CLR-PLE60-5.TGI | TTAR-CLR-PLE60-5 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 4.880 | 6513 | Coated | Back | 0.436 | 0.201 | 0.221 | 0.622 | 0.130 | 0.026 | 0.840 | 0.117 |
| TTAR-CLR-PLE81A-5.TGI | TTAR-CLR-PLE81A-5 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 4.950 | 6514 | Coated | Back | 0.522 | 0.188 | 0.235 | 0.786 | 0.085 | 0.040 | 0.840 | 0.117 |
| TTAR-CLR-PLE86A-5.TGI | TTAR-CLR-PLE86A-5 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 4.830 | 6515 | Coated | Back | 0.582 | 0.164 | 0.219 | 0.832 | 0.058 | 0.040 | 0.840 | 0.122 |
| TTAR-CLR-TSE54C02-6.TGI | TTAR-CLR-TSE54C02-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.920 | 6553 | Coated | Back | 0.308 | 0.307 | 0.409 | 0.535 | 0.169 | 0.101 | 0.840 | 0.073 |
| TTAR-CLR-PTE60A02-6.TGI | TTAR-CLR-PTE60A02-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.910 | 6554 | Coated | Back | 0.229 | 0.370 | 0.503 | 0.563 | 0.094 | 0.072 | 0.840 | 0.052 |
| TTAR-CLR-PDE66A-6.TGI | TTAR-CLR-PDE66A-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.920 | 6555 | Coated | Back | 0.308 | 0.214 | 0.408 | 0.615 | 0.056 | 0.032 | 0.840 | 0.064 |
| TTAR-CLR-PTE71A-6.TGI | TTAR-CLR-PTE71A-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.860 | 6556 | Coated | Back | 0.308 | 0.337 | 0.494 | 0.708 | 0.057 | 0.068 | 0.840 | 0.050 |
| TTAR-SCL-PTGY6-6.TGI | TTAR-SCL-PTGY6-6 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 5.850 | 6557 | Coated | Back | 0.243 | 0.480 | 0.508 | 0.590 | 0.097 | 0.080 | 0.840 | 0.032 |
| TTAR-CLR-PDE68A-8.TGI | TTAR-CLR-PDE68A-8 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.890 | 6558 | Coated | Back | 0.322 | 0.180 | 0.361 | 0.655 | 0.055 | 0.039 | 0.840 | 0.074 |
| TTAR-CLR-PDE37B-8.TGI | TTAR-CLR-PDE37B-8 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.720 | 6559 | Coated | Back | 0.174 | 0.249 | 0.397 | 0.381 | 0.138 | 0.045 | 0.840 | 0.060 |
| TTAR-SCL-PTE71A02-8.TGI | TTAR-SCL-PTE71A02-8 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.760 | 6560 | Coated | Back | 0.297 | 0.415 | 0.522 | 0.692 | 0.068 | 0.082 | 0.842 | 0.028 |
| TTAR-CLR-PDE66A-8.TGI | TTAR-CLR-PDE66A-8 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.730 | 6561 | Coated | Back | 0.307 | 0.196 | 0.407 | 0.616 | 0.057 | 0.031 | 0.840 | 0.061 |
| TTAR-CLR-PDE68B-8.TGI | TTAR-CLR-PDE68B-8 | Taiwan Glass Ind. Corp. | 7.890 | 6562 | Coated | Back | 0.305 | 0.237 | 0.494 | 0.659 | 0.101 | 0.111 | 0.840 | 0.052 |