Peer review XYG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DG4316_8C.XYG | DG4316_8C | XYG Glass | 7.740 | 22651 | Coated | Back | 0.217 | 0.287 | 0.537 | 0.501 | 0.162 | 0.111 | 0.840 | 0.035 |
| Vesta30_6C.XYG | Vesta30_6C | XYG Glass | 5.920 | 22652 | Coated | Back | 0.220 | 0.165 | 0.261 | 0.303 | 0.106 | 0.281 | 0.840 | 0.202 |
| Vesta40_6C.XYG | Vesta40_6C | XYG Glass | 5.820 | 22653 | Coated | Back | 0.309 | 0.144 | 0.170 | 0.418 | 0.090 | 0.174 | 0.840 | 0.198 |
| Vesta70_6C.XYG | Vesta70_6C | XYG Glass | 5.830 | 22654 | Coated | Back | 0.526 | 0.095 | 0.112 | 0.662 | 0.056 | 0.120 | 0.840 | 0.188 |
| XDTS0142_6C.XYG | XDTS0142_6C | XYG Glass | 5.920 | 22655 | Coated | Back | 0.229 | 0.282 | 0.385 | 0.431 | 0.255 | 0.106 | 0.840 | 0.043 |
| XDTN0180-T_3C.XYG | XDTN0180-T_3C | XYG Glass | 2.910 | 22656 | Coated | Back | 0.396 | 0.383 | 0.475 | 0.798 | 0.074 | 0.073 | 0.840 | 0.033 |
| XDTN0180-T_4C.XYG | XDTN0180-T_4C | XYG Glass | 3.890 | 22657 | Coated | Back | 0.393 | 0.368 | 0.479 | 0.797 | 0.074 | 0.072 | 0.840 | 0.033 |
| XDTN0180-T_5C.XYG | XDTN0180-T_5C | XYG Glass | 4.870 | 22658 | Coated | Back | 0.384 | 0.340 | 0.480 | 0.789 | 0.077 | 0.077 | 0.840 | 0.030 |