Peer review VIR v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clr-6-060-VZE1-SC#4-6.135.VIR | VZESC on Clear | Viracon | 12.840 | 6446 | Laminate | Back | 0.359 | 0.147 | 0.445 | 0.761 | 0.058 | 0.046 | 0.840 | 0.034 |
| CrGry-6-030QS-030QS-OpWht.VIR | CrystalGray - 030QS -030QS -Optiwhite | Viracon | 12.840 | 6447 | Laminate | Neither | 0.495 | 0.055 | 0.056 | 0.625 | 0.066 | 0.067 | 0.840 | 0.840 |