Peer review AMG v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNASGT_40.amg | Planibel AS Grey T 4.0mm | Asahimas | 3.900 | 1298 | Coated | Front | 0.343 | 0.400 | 0.200 | 0.549 | 0.118 | 0.069 | 0.049 | 0.840 |
| PNASGT_50.amg | Planibel AS Grey T 5.0mm | Asahimas | 4.870 | 1299 | Coated | Front | 0.337 | 0.400 | 0.191 | 0.544 | 0.119 | 0.069 | 0.047 | 0.840 |
| PNASGT_60.amg | Planibel AS Grey T 6.0mm | Asahimas | 5.880 | 1300 | Coated | Front | 0.328 | 0.405 | 0.179 | 0.541 | 0.123 | 0.066 | 0.045 | 0.840 |