Peer review SYP v110

| Filename | Product Name | Manufacturer | Thick. (mm) | ID | Type | Coated Side | Tsol | Rfsol | Rbsol | Tvis | Rfvis | Rbvis | ef | eb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG20_5.syp | Privacy Gray Float Glass | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 5.000 | 8232 | Monolithic | Neither | 0.103 | 0.041 | 0.046 | 0.131 | 0.043 | 0.048 | 0.840 | 0.840 |
| PG20_6.syp | Privacy Gray Float Glass | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 6.000 | 8233 | Monolithic | Neither | 0.058 | 0.041 | 0.046 | 0.090 | 0.042 | 0.048 | 0.840 | 0.840 |
| YEA_10.syp | Haigh Transmittance LowE on Clear 2# side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 10.000 | 8234 | Coated | Back | 0.622 | 0.088 | 0.102 | 0.799 | 0.099 | 0.107 | 0.840 | 0.171 |
| YBE0680NJ_8HT.syp | Curved Tempered LowE on Low Iron #2 side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 8.000 | 8235 | Coated | Back | 0.605 | 0.172 | 0.206 | 0.823 | 0.060 | 0.042 | 0.840 | 0.142 |
| YTEX0651J_8.syp | Triple Silver LowE on Low Iron 2# side | SYP GLASS GROUP CO.,LTD | 8.000 | 8237 | Coated | Back | 0.224 | 0.487 | 0.529 | 0.554 | 0.123 | 0.071 | 0.840 | 0.035 |